 **ООО «ЛЮКСКОМПЛЕКТСТРОЙ»**

**121374, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 82**

**Тел: +7 (495) 780-77-45**

 **ИНН: 7731322912**

**ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ**

**Штукатурка цементная EUROFLEX® ТИТАН ручного и механизированного нанесения**

**ГОСТ 33083-2014**

**Декларация соответствия: РОСС RU Д-RU.АЖ40.В.00920/20**

**Срок действия: с 20.02.2020 по 19.02.2023**

|  |
| --- |
|  |

**Номер партии:**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выдачи: |  |

Показатели соответствия материала:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Единицы** **измерения** | **Требуемое значение** | **Фактическое значение** | **Соответствие показателей** |
| Влажность, менее | % | 0,3 | 0,2 | соответствует |
| Наибольшая крупность зерен заполнителя, не более | мм | 0,63 | 0,63 | соответствует |
| Насыпная плотность | кг/м3 | 1400 - 1600 | 1490 | соответствует |
| Подвижность раствора | см | 8 - 12 | 10,5 (Пк3) | соответствует |
| Сохраняемость первоначальной подвижности, не менее | мин | 180 | 195 | соответствует |
| Водоудерживающая способность, не менее | % | 95 | 98 | соответствует |
| Прочность на сжатие на 28 сутки, не менее | МПа | 6,0 | 6,2 | соответствует |
| Прочность сцепления с основанием на 28 сутки, не менее | МПа | 0,4 | 0,53 | соответствует |
| Паропроницаемость | мг/м·ч·Па | 0,08 | 0,1 | соответствует |
| Морозостойкость, не менее | марка | F25 | F50 | соответствует |

Смеси должны храниться в упакованном виде в условиях, не допускающих их увлажнение и обеспечивающих сохранность упаковки, в крытых складских помещениях.

Технолог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ООО «ЛКС» гарантирует соответствие смеси требованиям ГОСТ при соблюдении правил ее транспортировки и хранения.