«EUROFLEX® ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА»

TITAN

ГОСТ 33083-2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цементная штукатурка EUROFLEX® на основе портландцемента М500 ЦЕМ I предназначена для выравнивания внутренних стен помещений с любым уровнем влажности (в т.ч. подвалы, балконы и лоджии, паркинги, лестничные пролеты, марши, склады) слоем от 5 до 30 мм. Может применяться в качестве основного выравнивающего слоя (грунта) при устройстве комбинированных многослойных штукатурных систем. Пригодна для устранения различных мелких дефектов поверхности (трещин, сколов, выбоин). Идеальна для отделки стен влажных помещений. Предназначена для нанесения ручным и механизированным способом.

Штукатурка пластична при нанесении, легко набрасывается и разравнивается, после высыхания образует прочную и ровную паропроницаемую поверхность. Материал обладает морозостойкостью не менее F25, влагостойкостью и адгезией, что гарантирует долговечность конечного покрытия.

Прочные недеформирующиеся минеральные основания, в том числе выполненных из материалов с высокой пористостью и низкой плотностью: ячеистый бетон (газобетон, газосиликат, пенобетон и др.), легкий бетон (керамзитобетон, шлакобетон и др.), кладки из поризованных керамических блоков, керамического и силикатного кирпича, бетонные и цементно-песчаные поверхности.

2. ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА

- СТОЙКАЯ К ДЕФОРМАЦИОННЫМ УСАДОЧНЫМ ТРЕЩИНАМ

- ПОДХОДИТ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ

- ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

- ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД

3. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать грунтовкой EUROFLEX®, а на гладкие бетонные основания необходимо нанести штукатурный обрызг EUROFLEX® Адгезив. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания. Пористые основания (газо- и пенобетонные, кирпичные) требуют более тщательной обработки грунтовкой. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

Сильновпитывающие поверхности перед нанесением штукатурной смеси следует обработать грунтовочными составами в несколько слоёв с высыханием каждого слоя.

4. ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ К РАБОТЕ

Подготовить штукатурную станцию к работе согласно инструкции по эксплуатации. Подключить воду и электропитание. После включения штукатурной станции установить расход поступающей в растворосмесительный узел воды в соответствии с требуемой консистенцией раствора. Рабочее пространство должно быть подготовлено для свободного передвижения с растворным пистолетом. Растворный шланг не должен иметь перегибов и петель, препятствующих прохождению штукатурного раствора. Длина шланга должна быть достаточной для недопущения его натянутого состояния.

ВНИМАНИЕ!

Передозировка воды снижает механическую прочность выравнивающего слоя и приводит к растрескиванию и расслоению.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

На подготовленное основание установить реечные маяки. Держа растворный пистолет на расстоянии 30 см от сопла до стены произвести нанесение штукатурной смеси на стену. Раствор наносится полосами длиной (примерно) по 70 см. Каждая последующая полоса наносится с перекрытием к предыдущей на 5-10 см. После окончания нанесения раствора необходимо закрыть воздушный вентиль на растворном пистолете. Затем штукатурку выровнять правилом по маякам. После того как раствор начнет твердеть (приблизительно 3-4 часа), поверхность штукатурки подрезать металлической штукатурной рейкой. Затем полученную поверхность увлажнить и затереть жесткой штукатурной теркой. После такой обработки поверхность штукатурки не требует обязательного шпатлевания. Рекомендуемая толщина штукатурного слоя для выравнивания стен составляет от 5 до 30 мм, для выравнивания потолков от 5 до 20 мм.

При выравнивании значительных перепадов поверхности стен (более 30 мм) штукатурку допускается наносить послойно, при условии затвердевания предыдущего слоя. При этом предварительный выравнивающий слой не разравнивают. Последующий слой наносится не ранее чем через 24 часа. Перед нанесением последующего слоя ранее нанесенный слой штукатурки или штукатурного адгезива необходимо обработать грунтовкой EUROFLEX®. При работах рекомендуется усилить армирующей сеткой стыки оснований из разнородных материалов и другие критические зоны.

Свеженанесенную штукатурку следует в течение 2 суток предохранять от пересыхания, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, не допускать замораживания. Принудительная сушка оштукатуренной поверхности не допускается. Время высыхания штукатурки перед последующими работами (шпатлевание и окрашивание, облицовка плиткой, нанесение декоративных штукатурок и т.п.) составляет не менее 14 суток. Для декоративной отделки готовой поверхности штукатурки рекомендуется использовать материалы EUROFLEX®. При температуре воздуха и основания ниже +5 оС для работы с материалом необходимо использовать противоморозную добавку EUROFLEX®.

ВНИМАНИЕ!

Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 20 минут. По окончании работы насос и шланги промыть водой в соответствии с инструкцией по эксплуатации штукатурной станции.

6. температурно-влажностный режим

Работы следует выполнять в условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +30 ˚С и относительной влажности не более 80 %.

7. ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения смеси в фирменной упаковке в сухих условиях составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

8. УПАКОВКА

Смесь поставляется в бумажных крафт-мешках. Вес – 30 кг.

9. ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| № п/п | Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цвет | серый |
| 2. | Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,18-0,20 |
| 3. | Жизнеспособность (не менее), мин. | 120 |
| 4. | Сроки схватывания, мин | 240 |
| 5. | Готовность к укладке покрытия, сутки | 14 |
| 6. | Максимальная фракция, не более, мм | 0,63 |
| 7. | Прочность на сжатие через 28 суток, МПа | 5,0 |
| 8. | Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,5 |
| 9. | Морозостойкость, циклы | 25 |
| 10. | Расход, кг/м2 | 14,0-16,0 |
| 11. | Толщина слоя, мм | 5-30* |

* – максимальная единовременная толщина указана для бетонного основания при предварительном нанесении специализированного набрызга EUROFLEX® и установки штукатурной сетки.

Все вышеуказанные рекомендации по применению и технические характеристики верны при температуре +21 ºС и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

10. СОСТАВ

Изготовлена на основе высококачественного цемента, фракционированного песка и комплекса модифицирующих добавок.

ВНИМАНИЕ!

Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза, следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.