«EUROFLEX® СУХАЯ СМЕСЬ М200 МОНТАЖНАЯ»

СЕРАЯ

ГОСТ 31357-2007

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь EUROFLEX® М200 МОНТАЖНАЯ предназначена для кладки стен и перегородок из блоков и кирпича, бетонирования полов, лестниц, заделки стыков и швов, ремонта бетонных поверхностей (устранения трещин, сколов, выбоин), а также для монтажа ж/б конструкций. Используется для наружных и внутренних работ при строительстве и ремонте зданий различного назначения.

Предназначена для нанесения механизированным и ручным способом.

Прочные недеформирующиеся минеральные основания: бетонные, газо- и пенобетонные, цементно-песчаные, кирпичные поверхности.

2. ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА

- ДЛЯ РЕМОНТА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРННИХ РАБОТ

- ДЛЯ КЛАДКИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК

- ДЛЯ МОНТАЖА Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ

- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

- МОРОЗОСТОЙКАЯ

3. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Гладким основаниям необходимо придать шероховатость. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать грунтовкой EUROFLEX®. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания. Пористые основания (газо- и пенобетонные, кирпичные) требуют более тщательной обработки грунтовкой. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

Сильновпитывающие поверхности перед нанесением самовыравнивающейся смеси следует обработать грунтовочными составами в несколько слоёв с высыханием каждого слоя.

Свеженанесенный выравнивающий слой следует в течение 2 суток предохранять от пересыхания, защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков, не допускать замораживания. Принудительная сушка готовой поверхности не допускается. Последующие работы (шпатлевание и окрашивание, облицовка плиткой, нанесение декоративных штукатурок и т. п.) рекомендуется проводить не ранее чем через 14 суток. При работах по оштукатуриванию стен внутри выравнивающего слоя необходимо использовать армирующую сетку.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной массы. Перемешивание рекомендуется производить механизированным способом при помощи профессионального миксера, либо дрели с насадкой на малых оборотах. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 2 часов.

При приготовлении раствора важно соблюдать соотношение “вода-сухая смесь”. Добавление в готовый раствор любых компонентов (в том числе воды) ведет к изменению заявленных производителем свойств материала.

6. температурно-влажностный режим

Работы следует выполнять в условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +30 ˚С и относительной влажности не более 80 %.

7. ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения смеси в фирменной упаковке в сухих условиях составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

8. УПАКОВКА

Смесь поставляется в бумажных крафт-мешках. Вес – 25 кг.

9. ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| № п/п | Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цвет | серый |
| 2. | Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,18-0,20 |
| 3. | Жизнеспособность (не менее), мин. | 120 |
| 4. | Максимальная фракция, не более, мм | 1,25 |
| 5. | Прочность на сжатие через 28 суток, МПа | 20,0 |
| 6. | Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,5 |
| 7. | Морозостойкость, циклы | 50 |
| 8. | Расход, кг/м2 | 16,0-18,0 |
| 9. | Толщина слоя, мм | 10-50 |

Все вышеуказанные рекомендации по применению и технические характеристики верны при температуре +21 ºС и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

10. СОСТАВ

Изготовлена на основе высококачественного цемента, фракционированного песка.

ВНИМАНИЕ!

Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза, следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.