«EUROFLEX® ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ»

С2 ТE S2 STEIN БЕЛЫЙ

ГОСТ Р 56387-2018

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Экономичный плиточный клей EUROFLEX® предназначен для облицовки стен и полов натуральным и искусственным камнем (мрамором, гранитом), керамогранитными плитами любого размера, а также всеми видами керамической, клинкерной плитки при внутренних и наружных работах в зданиях и сооружениях различного назначения. Используется для поверхностей с высокими эксплуатационными динамическими и статическими нагрузками. Рекомендуется для применения в цокольной части зданий, а также для облицовки наружных лестничных маршей. Рекомендуется для применения в системе “теплый пол”.

Плиточный клей EUROFLEX® - это гарантированная формула успеха! Обладает повышенными прочностными характеристиками, что позволяет использовать клей для укладки плит большого размера и веса. Отличная фиксирующая способность клея позволяет укладывать плитку методом “сверху-вниз”, исключая сползание. Клей пластичен и легок в работе, атмосфероустойчив и морозоустойчив. Высокий показатель прочности сцепления с поверхностью обеспечивает надежность и долговечность покрытия.

Наносится на прочные недеформирующиеся минеральные основания (цементные и гипсовые штукатурки; бетонные, газо- и пенобетонные, кирпичные поверхности; ПГП), прочно зафиксированные ГКЛ и ГВЛ, а также поверхность старой плитки.

2. ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА

- ОПТИМАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ КВАРЦЕВЫХ И ЛЕГКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ДОБАВОК

- С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ ПЛАСТИФИКАЦИИ И АДГЕЗИИ

- ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛОМ

- ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД (ДО 20 М2 ПЛИТКИ)

- ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

- ПРЕВОСХОДНАЯ ТИКСОТРОПНОСТЬ

- ПОДХОДИТ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА

3. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Осыпающиеся и непрочные участки основания должны быть удалены. Поверхность не должна быть подвержена деформации и усадке. Гладким основаниям необходимо придать шероховатость. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основания поверхность необходимо обработать грунтовкой EUROFLEX®. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания. Для предварительного выравнивания значительных неровностей вертикальных и горизонтальных поверхностей рекомендуется использовать штукатурку, а также стяжку и /или наливной пол EUROFLEX®. При возможном контакте с водой или капиллярном поступлении влаги поверхность основания необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией EUROFLEX®.

Сильновпитывающие и пористые основания (газо- и пенобетонные, кирпичные) требуют более тщательной подготовки поверхности, их следует обработать грунтовочными составами в несколько слоёв с высыханием каждого слоя. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

4. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора следует использовать только чистые емкости и инструменты. Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой согласно расчетным показателям (см. таблицу технических характеристик) и тщательно перемешать в течение 3-5 минут до получения однородной пластичной массы. Полученный раствор выдержать 3-5 минут и снова перемешать. Перемешивание рекомендуется производить механизированным способом при помощи профессионального миксера, либо дрели с насадкой на малых оборотах. Ручное перемешивание (при помощи шпателя либо мастерка) допускается при массе затворяемой смеси не более 1 кг. Готовый раствор рекомендуется использовать в течение 4 часов.

При температуре воздуха и основания ниже +5 оС для работы с материалом необходимо использовать противоморозную добавку EUROFLEX®.

ВНИМАНИЕ!

Передозировка воды снижает механическую прочность затвердевшего раствора и приводит к растрескиванию и расслоению. Укладка плитки на слой клея более указанной толщины может привести к значительному увеличению сроков схватывания.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Клеевой раствор нанести на подготовленное основание с помощью шпателя или кельмы и разровнять зубчатым шпателем. Размер зубцов шпателя зависит от размера плитки. Для крупноформатной плитки необходимо использовать шпатель с размером зубца не менее чем 8х8 мм. На свеженанесенный клей приложить плитку и прижать ее к основанию. После прижатия плитки раствор должен покрывать не менее 65 % приклеиваемой поверхности. При наружных работах для повышения надежности крепления необходима 100 % смачиваемость плитки клеем. Для этого рекомендуется дополнительно наносить раствор на обратную сторону плитки. При работе с материалом растворную смесь следует нанести на такую площадь основания, которая может быть облицована плиткой в течение 30 минут. Расположение плитки можно корректировать в течение 15 минут после укладки. Пешее передвижение по облицованной поверхности, а также последующая затирка швов допускается не ранее чем через 18 часов после укладки плитки (см. таблицу технических характеристик).

6. температурно-влажностный режим

Работы следует выполнять в условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +30 ˚С и относительной влажности не более 80 %.

7. ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения смеси в фирменной упаковке в сухих условиях составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

8. УПАКОВКА

Смесь поставляется в бумажных крафт-мешках. Вес – 20 кг.

9. ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| № п/п | Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цвет | белый |
| 2. | Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,22-0,23 |
| 3. | Жизнеспособность раствора (не менее), мин. | 240 |
| 4. | Открытое время работы, мин. | 30 |
| 5. | Пешее передвижение, час | 12 |
| 6. | Затирка швов на стене, час | 24 |
| 7. | Затирка швов на полу, час | 48 |
| 8. | Прочность сцепления с основанием, МПа | 1,5 |
| 9. | Морозостойкость, циклы | 150 |
| 10. | Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м2 | 1,0-1,2 |
| 11. | Рекомендуемая толщина слоя, мм | 2-10 |

Все вышеуказанные рекомендации по применению и технические характеристики верны  при температуре +21 ºС и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

10. СОСТАВ

Изготовлена на основе высококачественного цемента, фракционированных наполнителей (песка, доломитовой муки, мрамора),  комплекса модифицирующих добавок и армирующих волокон.

ВНИМАНИЕ!

Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза, следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.