«EUROFLEX® СТЯЖКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ»

СЕРАЯ

ГОСТ 31358-2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стяжка высокопрочная EUROFLEX® предназначена для предварительного выравнивания горизонтальных оснований, создания прочного и ровного пола под укладку керамической и керамогранитной плитки, нанесение финишных наливных полимерных покрытий, окрашивание. Перед укладкой других декоративных материалов (линолеума, ковролина, ламината, паркета, пробковых покрытий) на стяжку рекомендуется нанести финишный слой наливного пола EUROFLEX®. Материал может использоваться для устройства “плавающих” полов, а также для придания поверхности требуемого уклона. Рекомендуется для применения в системе “теплый пол”. Применяется для внутренних и наружных работ. Используется для механизированного и ручного нанесения.

Стяжка имеет широкий диапазон толщин нанесения и высокую итоговую марочную прочность на сжатие. Наличие в составе стяжки армирующих волокон увеличивает прочность и трещиностойкость выравнивающего слоя. Материал обладает высокой влагостойкостью, морозостойкостью и адгезией, что гарантирует долговечность покрытия.

2. ХАРАКТЕРНЫЕ СВОЙСТВА

- ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОГО И РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

- С АРМИРУЮЩИМИ ВОЛОКНАМИ

- ДЛЯ СИСТЕМ «ТЕПЛЫЙ ПОЛ»

- ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

- МОРОЗОСТОЙКАЯ

- ПЛАСТИЧНАЯ

3. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетонное или цементно-песчаное основание должно быть выдержано не менее 28 суток и обладать прочностью не менее 25 МПа. При меньших показателях прочности основания, устройство стяжки возможно только через разделительный слой. Минимальная толщина стяжки в этом случае должна составлять не менее 40 мм. Все конструкционные швы, стыки, технологические отверстия, допускающие утечку раствора, необходимо заделать ремонтным составом. Слабые участки основания требуется удалить. Поверхность основания должна быть прочной, тщательно обеспыленной, очищенной от грязи, красок, масел, жиров и др. загрязнений, препятствующих нормальному сцеплению материала с поверхностью. Основание не должно быть подвержено деформации и усадке. По периметру помещения вдоль стен необходимо установить демпферную компенсирующую ленту. Ширина ленты должна соответствовать толщине слоя стяжки. После затвердевания выравнивающего слоя выступающая над плоскостью пола часть ленты срезается. Для устройства стяжки требуемой толщины и получения одноуровневой поверхности на основание необходимо установить реечные маяки. Интервал установки маяков выбирается в зависимости от длины используемого правила. Величина перепада высот основания проверяется при помощи водяного или лазерного уровня. Перед проведением работ для увеличения адгезии и снижения впитывающей способности основание обработать грунтовкой EUROFLEX®. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбирается в зависимости от впитываемости основания. Пористые основания требуют более тщательной обработки грунтовкой. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей. При возможном капиллярном поступлении влаги поверхность основания необходимо обработать обмазочной гидроизоляцией EUROFLEX®.

Сильновпитывающие поверхности перед нанесением самовыравнивающейся смеси следует обработать грунтовочными составами в несколько слоёв с высыханием каждого слоя.

4. ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ К РАБОТЕ

Подготовить штукатурную станцию к работе согласно инструкции по эксплуатации. Подключить воду и электропитание. После включения штукатурной станции установить расход поступающей в растворосмесительный узел воды в соответствии с требуемой консистенцией раствора. Рабочее пространство должно быть подготовлено для свободного передвижения с растворным пистолетом. Растворный шланг не должен иметь перегибов и петель, препятствующих прохождению штукатурного раствора. Длина шланга должна быть достаточной для недопущения его натянутого состояния.

ВНИМАНИЕ!

Передозировка воды снижает механическую прочность выравнивающего слоя и приводит к растрескиванию и расслоению.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовый раствор разлить на основание, распределить по поверхности и разровнять правилом по маякам. Для заглаживания поверхности используется широкий металлический шпатель или гладилка. Выравнивание производится в непрерывном режиме без технологических перерывов до установленной конечной отметки. При работе на больших площадях поверхность делится на участки размером 25 - 30 м2 каждый. Выделенные участки пола заливаются последовательно. После твердения выравнивающего слоя установленные речные маяки рекомендуется удалить, а оставшиеся после них русты заполняются раствором стяжки. Для равномерного распределения нагрузок и предупреждения появления деформаций на готовом покрытии при работах на больших площадях необходима нарезка деформационных швов. По окончании работ деформационные швы заполняются эластичным герметиком. Толщина стяжки над верхней точкой нагревательных элементов системы “теплый пол” должна составлять не менее 20 мм. Вступительный прогрев системы “теплый пол” рекомендуется начинать не ранее чем через 14 суток после устройства стяжки. Для предотвращения интенсивного высыхания в период работы и твердения пола необходимо избегать сквозняков и попадания на его поверхность прямых солнечных лучей. После набора стяжкой прочности достаточной для пешего передвижения её поверхность рекомендуется укрыть полиэтиленовой пленкой на 5 - 7 суток. Готовую поверхность стяжки не рекомендуется эксплуатировать без последующего финишного покрытия. Настил декоративного напольного покрытия выполняется в соответствии с рекомендациями производителей о степени ровности основания и обязательном контроле влажности поверхности. Время высыхания стяжки перед последующими работами указано в таблице технических характеристик. Принудительная сушка поверхности пола не допускается. Перед укладкой ковролина, линолеума и других мягких декоративных покрытий на стяжку необходимо нанести финишный слой наливного пола EUROFLEX®. Керамическая и керамогранитная плитка, ламинат, паркет укладываются на стяжку без предварительного устройства финишного слоя. Для повышения прочностных характеристик выравнивающего слоя при работах могут быть использованы различные типы армирующих сеток (сетка укладывается внутри слоя стяжки).

ВНИМАНИЕ!

Раствор в шлангах и смесителе не должен находиться в неподвижном состоянии более 15 минут. По окончании работы насос и шланги промыть водой в соответствии с инструкцией по эксплуатации штукатурной станции.

6. температурно-влажностный режим

Работы следует выполнять в условиях при температуре воздуха и основания от +5 до +30 ˚С и относительной влажности не более 80 %.

7. ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения смеси в фирменной упаковке в сухих условиях составляет не менее 6 месяцев со дня изготовления, указанного на упаковке.

8. УПАКОВКА

Смесь поставляется в бумажных крафт-мешках. Вес – 25 кг.

9. ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА

| № п/п | Наименование показателя | Норма для марки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цвет | серый |
| 2. | Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, л | 0,14-0,18 |
| 3. | Жизнеспособность (не менее), мин. | 120 |
| 4. | Пешее передвижение, часов | 12 |
| 5. | Готовность к укладке плитки, сутки | 3 |
| 6. | Максимальная фракция, не более, мм | 5,0 |
| 7. | Прочность на сжатие через 28 суток, не менее, МПа | 20,0 |
| 8. | Прочность сцепления с основанием, МПа | 0,5 |
| 9. | Расход, кг/м2 | 17,0-19,0 |
| 10. | Толщина слоя, мм | 20-200 |

Все вышеуказанные рекомендации по применению и технические характеристики верны при температуре +21 ºС и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания материала может меняться.

10. СОСТАВ

Изготовлена на основе высококачественного цемента, фракционированного песка, армирующего фиброволокна и комплекса модифицирующих добавок.

ВНИМАНИЕ!

Смесь содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. При работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза, следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.

Наряду с вышеприведенными указаниями по применению материала при проведении работ следует руководствоваться соответствующими СП (СНиП) и инструкциями. Техническое описание не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ. При сомнении в возможности применения материала следует самостоятельно его испытать либо обратиться за консультацией к производителю.